TPU 防水透湿薄膜简介

TPU防水透湿薄膜以高分子弹性体TPU为主材料， 其弹性佳、强度高。在防水特性上虽然极薄的厚度(0.012~0.025mm) 却有其他材料所无法比拟之物性表现(可承受水压在10000 mmH2O以上)。另外利用高科技技术在材料中导入亲水基使薄膜除了具有高防水性外更具有极佳之透湿性(人体汗气可以在薄膜间自由穿透)。 此一功能上的突破，配合纺织业的贴合加工技术，大大的提升纺织品的附加价值，现已广泛应用在雪衣、风衣、防寒夹克、手套、帽子、鞋子等用途。除此之外，耐候性佳、环保无毒、可回收及分解更使TPU防水透湿膜成为二十一世纪材料之主流。

相关性能：				R”

1， 分子式： COOR’-N-CO-NHR

2，厚度范围：0.012mm-6.0mm

3，可耐-30℃低温

4，耐磨性特佳，甚至优于橡胶

5，强度、韧性、弹性为其他塑胶材料所无法比拟

6，不含可塑剂，无吐油问题

7，分子结构单纯，焚烧无空气污染问题，土壤中3-5年自然分解。

使用注意事项

1.可用洗衣机水洗，但洗涤温度勿超过60℃

2.可用烘衣机烘干，但请使用低温烘干设定并确定清洁剂已冲洗干净

3.不建议使用任何有机溶剂干洗

4.漂白水、消毒水或少部份清洁剂会造成透湿膜的物性强度降低

5.可使用熨斗低温整烫，整烫时需在织物上下各垫一层布